Załącznik Nr 3 do zaproszenia

AT.R.334.126.2021

.............................................

(pieczęć Wykonawcy)

Parametry jakościowe

Miał węglowy – 300 ton.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klasa miału MIIA | TAK |  |
| 2. | Wartość opałowa – minimum 22 000 kJ/kg, maksymalnie 24 000 kJ/kg | TAK Podać |  |
| 3. | Zawartość popiołu – maksymalnie 18 % | TAK Podać |  |
| 4. | Zawartość siarki – maksymalnie 0,6 % | TAK Podać |  |
| 5. | Dopuszczalna wilgotność – maksymalnie 15 % | TAK Podać |  |
| 6 | Miał wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia, złomu, oraz domieszek mułów | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym parametry miału węglowego – certyfikat jakości. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.